Ferro Titan

GOST 4761 - 91 (ISO 5454 - 80)

1. The Chemical compound.

| Marks (GOST) |  | Mass fraction, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ti | Al | Si |  | C |  | P |  | S | Cu |  | V | Mo |  | Zr |  | Sn | Mn |  | Cr |
|  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FeTi70С05 |  | 68-75 | 5 | 0,5 |  | 0,20 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,2 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,10 | - |  | - |
| FeTi 70С08 |  | 68-75 | 4 | 0,8 |  | 0,30 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,3 |  | 1,8 | 2,0 |  | 1,5 |  | 0,15 | 0,8 |  | 0,8 |
| FeTi 70С05Сн03 |  | 65-75 | 5 | 0,5 |  | 0,30 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,3 |  | 2,5 | 2,5 |  | 1,0 |  | 0,30 | - |  | - |
| FeTi 70С1 |  | 65-75 | 5 | 1,0 |  | 0,40 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,4 |  | 3,0 | 2,5 |  | 2,0 |  | 0,15 | - |  | - |
| FeTi 35С5 |  | 28-40 | 8 | 5,0 |  | 0,20 |  | 0,04 |  | 0,04 | 2,0 |  | 0,4 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,04 | - |  | - |
| FeTi 35С7 |  | 28-40 | 9 | 7,0 |  | 0,20 |  | 0,07 |  | 0,05 | 2,0 |  | 0,8 | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,05 | - |  | - |
| FeTi 35С8 |  | 28-40 | 14 | 8,0 |  | 0,20 |  | 0,07 |  | 0,07 | 3,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,08 | - |  | - |
| FeTi 30 |  | 28-37 | 8 | 4,0 |  | 0,12 |  | 0,04 |  | 0,03 | 0,4 |  | 0,8 | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,01 | - |  | - |
| FeTi 25 |  | 20-30 | 5-25 | 5-30 |  | 1,00 |  | 0,08 |  | 0,03 | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Marks (ISO) | Mass fraction, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ti |  |  |  | Al |  | Si |  | Mn |  |  | C |  |  | P |  | S |  |  | V |  |
|  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FeTi30Al6 | 20,0-35,0 |  |  |  | 6,0 |  | 4,00 |  | - |  |  | 0,15 |  |  | 0,10 |  | 0,06 |  |  | - |  |
| FeTi30Al10 | 20,0-35,0 |  |  |  | 10,0 |  | 8,00 |  | - |  |  | 0,20 |  |  | 0,10 |  | 0,07 |  |  | - |  |
| FeTi40Al6 | 35,0-50,0 |  |  |  | 6,0 |  | 4,50 |  | 1,50 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,05 |  |  | - |  |
| FeTi40Al8 | 35,0-50,0 |  |  |  | 8,0 |  | 5,00 |  | 1,50 |  |  | 0,10 |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | - |  |
| FeTi40Al10 | 35,0-50,0 |  |  |  | 10,0 |  | 8,00 |  | 1,50 |  |  | 0,20 |  |  | 0,10 |  | 0,07 |  |  | - |  |
| FeTi70 | 65,0-75,0 |  |  |  | 0,5 |  | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,50 |  |
| FeTi70Al2 | 65,0-75,0 |  |  |  | 2,0 |  | 0,25 |  | 1,00 |  |  | 0,20 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 1,50 |  |
| FeTi70Al5 | 65,0-75,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,50 |  | 1,00 |  |  | 0,30 |  |  | 0,05 |  | 0,04 |  |  | - |  |