## ROLLED PRODUCTS 
FOR REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

| Section number | Kind of supply Dimensions, mm | Mass 1m, kg | Steel grade | Normative document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 | Bars length 6000-12000 | 0,395 0,617 0,888 1,210 | А400С А500С 35GС | DSTU 3760-98 GOST 5781-82 |
| 8 10 | Coils | 0,395 0,617 |  |  |
| 3 | Coils | 0,560 | GR40 GR60 | ASTM A 615/A615M |
| 4 | Bars length 6000-12000 | 0,994 |  |  |